## Slide 1: «Практика и перспективы строительства в Сибири автомобильных дорог с применением цементобетона и минеральных вяжущих».
Симонов Юрий Александрович
заместитель начальника ФКУ «Сибуправтодор»

## Slide 2: Сеть дорог
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 795 КМ
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 730 КМ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 448 КМ
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 35 КМ

## Slide 3: Сеть федеральных дорог в Новосибирской области
Wirtgen 2200 CR

## Slide 4
Строительство Северного обхода г. Новосибирска

## Slide 5
Реконструкция автодороги Р-254 «Иртыш» км 1392 – км 1422

## Slide 6
Схема автомобильной дороги Восточный обход
г. Новосибирска
Ввод Восточного обхода создаст вокруг Новосибирска полукольцо, разгружающее восточный и южный въезды в город от транзитного транспорта соединив федеральную сеть.
Строительство планируется в 4 этапа.
Результатом их реализации станет 84-километровая объездная дорога, связывающая существующий Северный обход км 60 с федеральной трассой Р-256 -«Чуйский тракт» км 64+700.
1-й этап: в настоящее время осуществляются СМР на участке км 14-км 34.
3-й этап: ведутся проектно-изыскательские работы на участке км 34 – км 49

## Slide 7
Конструкция дорожной одежды на 1 этапе Восточного обхода г. Новосибирска км 14 – км 34
0,24
0,22
0,20
0,15
0,49
0,03
Цементобетон B35/Btb 4.8 F2200
По ГОСТ 26633
Выравнивающий слой из черного песка
ВСН123-77
Песок укрепленный цементом М60 в количестве 12%, соответствующий М60
По ГОСТ 23358
Щебеночно-песчаная смесь С4
По ГОСТ 25607
Песок с Кф>2 м/с
По ГОСТ 8736
Песок с Кф>2м/с
По ГОСТ 8736
Грунт земляного полотна
∑ h = 1,33 м
*Применяемая с 2008 года конструкция дорожной одежды на объектах строительства и реконструкции

## Slide 8
Строительство автомобильной дороги Восточный обход
г. Новосибирска км 14 - км 34 (устройство цементобетонного покрытия)

## Slide 9
Бетонно-смесительные установки
БСУ SmartBeton-135 (страна производства Россия) – производительность до 180 кубометра в час.
БСУ Ammann ELBA CBS 180 (страна производства Швейцария) – производительность до 100 тонн в час.

## Slide 10
Бетонно-укладочные комплексы
Бетоноукладчик Wirtgen SP 850 – производительность до 600 п.м. в смену.
Одним из отличительных положительных особенностей конструкции бетоноукладчика является опция полуавтоматической установки арматуры в продольный шов металлическими штырями диаметром 16 мм, длиной 75 см. что повышает автоматизацию процесса и качество работ
Бетоноотделочная машина Wirtgen ТСМ 950
создает текстурную поверхность;
наносит пленкообразующий материал;

## Slide 11: Гидрофобизация цементобетонного покрытия

## Slide 12: Требования к бетону покрытия, опыт применения
Класс прочности на растяжение при изгибе На сжатие | Вtb4,4 и более В 35 и более
Марка бетона по мозостойкости Водоцементное отношение | F2200 и более Не более 0,45
Качество цемента «ЦЕМ I 42,5Н ДП ГОСТ 33174-2014 и «ЦЕМ I 42,5Н АП» ГОСТ 55224-2020 | Начало схватывания – не ранее 2 часов, без признаков ложного схватывания. Без технологических добавок (интенсификатор помола «Полипласт ТД-05059В» или другие). Содержание щелочей - не более 0,8%
Объём вовлечённого воздуха в бетонную смесь | 5-7%
Удобоукладываемость бетонной смеси | Марка П1
Уход за свежеуложенным бетоном | С помощью плёнкообразующих материалов

## Slide 13
2010 – 2015. Внедрение технологии холодной регенерации
Wirtgen 2500 S
Wirtgen 2200 CR
минеральное вяжущее 6% | трещины
комплексное вяжущее (вспененный битум 2% + ПЦ 1,5%) | низкая прочность
комплексное вяжущее (ЭБК-3 3% + ПЦ 3%) | удорожание
стационарная установка | удорожание
без щебня в составе смеси | низкая прочность
минеральное вяжущее 5% | эффективно, долговечно рационально

## Slide 14
Конструкция дорожной одежды
С 2016 года на объектах ФКУ «Сибуправтодор» применяется асфальтогранулобетонная смесь типа М с содержанием:
цемента в пределах 4 - 5%;
щебеночных материалов 10 - 30%

## Slide 15
Машины и механизмы (ресайклер)
Омская область, капитальный ремонт а/д Р- 254 «Иртыш», южный обход г.Омска
Wirtgen 4200. Оснащен смесителем подобно ЦБЗ, выглаживающей плитой, датчиком поперечного уклона и системой слежения высотных отметок. Обеспечивает предварительное уплотнение смеси.

## Slide 16
Преимущества технологии
Долговечность
Сокращение
сроков работ
Рациональный
расход ресурсов
456 км
дорог отремонтировано с 2010 года
Chart: 
| нсо | КО | оо
Столбец1 | 120 | 125 | 223
Омская область 223 км
Кемеровская область 120 км
Новосибирская область 113 км
Технология включена в перечень основных направлений стратегии развития инновационной
деятельности в области дорожного хозяйства Росавтодора на период 2021-2025 годов

## Slide 17: Спасибо за внимание