## Slide 1
МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Томский государственный архитектурно-строительный университет
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЁЖНОСТИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ СИБИРИ И КРАЙНЕГО СЕВЕРА»

## Slide 2: Карта дорожно-климатического районирования по СНиП 2.05.02-85*

## Slide 4: Карта дорожно-климатического районирования по ОДН 218.046-01

## Slide 5: Карта дорожно-климатического районирования по СТО 218.3.001-2006

## Slide 6
Карта дорожно-климатического районирования территории ЯНАО
по СП 34.13330.2021 и СНиП 2.05.02-85*

## Slide 7: МЕТОДОЛОГИческая схема работ
Стадия 1
Выделение однородных территорий (дорожных районов) в административных образованиях Российской Федерации в таксономической системе «зона–подзона–район»
Этап 1
Формирование информационной базы для моделирования показателями геокомплекса зонального, интразонального и регионального характеров
Этап 2
Уточнение дислокации границ зон, подзон и дорожных районов с привлечением информационно-вычислительных технологий
Этап 3
Картирование и составление легенды дорожного районирования территории административных образований Западно-Сибирского региона
Результат по стадии 1
Карта-схема распространения границ дорожно-климатических зон с разделением их на подзоны и однородные по геокомплексу дорожные районы

## Slide 8: МЕТОДОЛОГИческая схема работ
Стадия 2
Назначение расчётных показателей свойств и состояния грунтов земляного полотна с учётом элементов геокомплекса, характеризующих дорожный район
Результат по стадии 2
Уточнение нормативной базы для проектирования дорожных одежд на территориях дорожных районов в пределах административных образований
Этап 1
Исследование состава и свойств глинистых грунтов, отбор проб которых осуществлён на сети автомобильных дорог административных образований, региона исследования
Этап 2
Формирование базы исходных данных и прогноз расчётных значений влажности глинистых грунтов земляного полотна
Этап 3
Выявление связей и закономерностей, определяющих прочность и деформируемость грунтов земляного полотна в различных природно-климатических условиях
Этап 4
Составление сводных таблиц расчётных значений показателей свойств глинистых грунтов для проектирования дорожных одежд

## Slide 9: Элементы геокомплекса, подлежащие учёту при дорожно-климатическом районировании территорий

## Slide 10: Элементы информационной базы для целей дорожно-климатического районирования
Информационная база
Справочная литература
Результат теоретического моделирования
Полевые и лабораторные исследования
среднегодовая температура воздуха;
годовое количество осадков;
высота снежного покрова;
типы растительности;
сведения о распространении грунтов особой разновидности;
рельеф местности.
величина испарения с поверхности суши
влажность грунта рабочего слоя земляного полотна
глубина деятельного слоя грунтов
тип грунта
гранулометрический состав
плотность частиц грунта;
естественная влажность;
пористость;
коэффициент пористости;
степень влажности;
полная влагоемкость;
и др.

## Slide 11: Элементы исходных данных для моделирования, включающие зональные факторы для некоторых опорных пунктов на территории ЯНАО

## Slide 12: Элементы исходных данных для моделирования, включающие интразональные факторы для некоторых опорных пунктов На территории ЯНАО

## Slide 13: Алгоритм выделения однородных территорий в таксономической системе «зона–подзона–дорожный район»
Процедура стандартизации исходных данных
Процедура выделения главных факторов (метод главных компонентов)
Построение регрессионных моделей с последующим выделением однородных территорий для каждого фактора
Формализация исходных данных в виде матрицы m×n,
где m – число изучаемых факторов, а n – число опорных пунктов
Совмещение установленных схем и выделение однородных территорий по главным факторам
Проверка качества построенных моделей и обоснование возможности их дальнейшего использования

## Slide 14: Карта-схема дорожно-климатического районирования территории Западной Сибири
1 - 5 – номера дорожных районов;
Р, Х, Г – подзона по типу рельефа (равнинный, холмистый, горный);
Границы административно-территориальных образований
I, II, III, IV– дорожно-климатические зоны;
Условные обозначения:

## Slide 15: полевые работы
Полевые работы включали несколько этапов, среди которых можно выделить:
1. Визуальное изучение состояния объектов с геодезической съёмкой поперечного профиля автомобильной дороги.
2. Уточнение соответствия конструктивно-технологических решений на обследуемых участках дорог содержанию проектов;
3. Отбор проб грунтов для лабораторных исследований.

## Slide 16: полевые работы
4. Штамповые испытания дорожных конструкций

## Slide 17: полевые работы
5. Оборудование постов наблюдения за изменением водно-теплового режима

## Slide 18: полевые работы

## Slide 19: полевые работы

## Slide 20: Лабораторные исследования
Лабораторные исследования свойств грунтов выполнены на монолитах и пробах, отобранных при полевых работах с соблюдением правил ГОСТ 12071-2014. Всего было отобрано и испытано более 60 образцов грунта. Полевые и лабораторные исследования позволили установить состав и свойства грунтов рабочего слоя земляного полотна автомобильных дорог района исследований.
В ходе лабораторных исследований было установлено, что преобладающим видом грунтов, слагающих земляное полотно, обследованных титулов автомобильных дорог на территории ЯНАО являются пески (пылеватые, средней крупности и мелкие). Доля пылеватых и мелких песков – 72,7 % от общего количества проб, принятых к исследованиям.

## Slide 21
Chart: RAW
| 2142 | 2081 | 2163 | 2142 | 1913 | 2036 | 2019 | 1911 | 2172 | 2140 | 2056 | 2004 | 1970 | 1951 | 1931 | 2147 | 2344 | 2448 | 2372 | 2325 | 2297 | 2252 | 2206 | 2331
 | 0.0509 | 0.0477 | 0.062517 | 0.060031 | 0.00726 | 0.03571 | 0.03061 | 0.01165 | 0.0554 | 0.05122 | 0.03903 | 0.028075 | 0.0244 | 0.0235 | 0.015929 | 0.063768 | 0.076005 | 0.096488 | 0.089239 | 0.084829 | 0.080496 | 0.073764 | 0.063218 | 0.08244
Теоретическая зависимость между RAW
и весовой влажностью грунта
(песок пылеватый)
Лабораторные исследования
Notes: Выполнена замена элементов питания и оценка работоспособности регистраторов. Осуществлена нивелировка дорожного покрытия в створе с установленными датчиками объёмной влажности и температуры.

## Slide 22: АНАЛИЗ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПЕРВОГО ГОДА НАБЛЮДЕНИЯ В РАЙОНЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Chart: Месяц
| VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII
01.08.21-31.08.22 | 15.2 | 6.4 | -0.3 | -14.4 | -24.3 | -18.2 | -16.6 | -13.6 | -4.5 | 8.5 | 15 | 16.6 | 13.8
Норма 01.01.81-31.12.10 | 12.6 | 5.5 | -4.9 | -16.3 | -22.1 | -24.9 | -23.4 | -15.7 | -8.5 | -0.3 | 10.3 | 16.2 | 12.6
Норма 01.01.91-31.12.20 | 12.9 | 5.7 | -3.7 | -16.2 | -22.1 | -23.9 | -22.9 | -14.4 | -8.5 | 0.5 | 11.4 | 16.5 | 12.9
Изменение среднемесячной температуры воздуха за 01.08.3031-31.08.2022 для метеостанции Тарко-Сале
Chart: Месяц
| VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII
01.08.21-31.08.22 | 14 | 5.6 | -1 | -14.5 | -22.4 | -20.6 | -17.6 | -13.1 | -5.2 | 4.6 | 12.4 | 15.9 | 14.4
Норма 01.01.81-31.12.10 | 11.1 | 5.2 | -4.4 | -15.5 | -20.7 | -24.2 | -23.2 | -15.2 | -9 | -1 | 8.6 | 14 | 11.1
Норма 01.01.91-31.12.20 | 11.4 | 5.3 | -3 | -15.3 | -20.6 | -23.2 | -22.9 | -14.9 | -9.1 | -0.5 | 9.5 | 14.8 | 11.4
Изменение среднемесячной температуры воздуха за 01.08.3031-31.08.2022 для метеостанции Салехард
Наибольшие температурные аномалии зафиксированы на метеостанциях «Тарко-Сале» и «Тазовский». Месяцы октябрь, январь, февраль, апрель, май, июнь за период мониторинга определены как очень тёплые для метеостанций «Тарко-Сале» и «Тазовский». Для метеостанции «Салехард» зимний период 2021 – 2022 года прошёл в климатической норме

## Slide 23: Дополненная вторая версия информационной базы данных
Среднемесячный ход температуры воздуха за период 01.08.2021-31.08.2022
Notes: Выполнена замена элементов питания и оценка работоспособности регистраторов. Осуществлена нивелировка дорожного покрытия в створе с установленными датчиками объёмной влажности и температуры.

## Slide 24: полевые работы
Выполнена замена элементов питания и оценка работоспособности 11 регистраторов.
Осуществлена нивелировка дорожного покрытия в створе с установленными датчиками объёмной влажности и температуры.
Выполнена визуальная оценка наличия новых повреждений и дефектов на участках мониторинга.
Notes: Выполнена замена элементов питания и оценка работоспособности регистраторов. Осуществлена нивелировка дорожного покрытия в створе с установленными датчиками объёмной влажности и температуры.

## Slide 25: АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ДОРОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЯНАО ЗА 2021 – 2022 ГОДЫ
Графики и регрессионные зависимости изменения температуры грунтов земляного полотна
4 пост наблюдения «Сургут – Салехард, участок Пангоды – Правохеттинский» км 874+000
Port 1 – ну глубине 50 см от низа дорожной одежды
Port 2 – ну глубине 100 см от низа дорожной одежды
Port 3 – ну глубине 150 см от низа дорожной одежды
Notes: Выполнена замена элементов питания и оценка работоспособности регистраторов. Осуществлена нивелировка дорожного покрытия в створе с установленными датчиками объёмной влажности и температуры.

## Slide 26: АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ДОРОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЯНАО ЗА 2021 – 2022 ГОДЫ
Графики и регрессионные зависимости изменения объёмной влажности грунтов земляного полотна
Port 1 – ну глубине 50 см от низа дорожной одежды
Port 2 – ну глубине 100 см от низа дорожной одежды
Port 3 – ну глубине 150 см от низа дорожной одежды
4 пост наблюдения «Сургут – Салехард, участок Пангоды – Правохеттинский» км 874+000
Notes: Выполнена замена элементов питания и оценка работоспособности регистраторов. Осуществлена нивелировка дорожного покрытия в створе с установленными датчиками объёмной влажности и температуры.

## Slide 27: Дополненная вторая версия информационной базы данных
Результаты мониторинга за объёмной влажностью и температурой с постов стационарного мониторинга автомобильных дорог ЯНАО
Notes: Выполнена замена элементов питания и оценка работоспособности регистраторов. Осуществлена нивелировка дорожного покрытия в створе с установленными датчиками объёмной влажности и температуры.

## Slide 28: Предварительная Карта-схема дорожно-климатического районирования территории ямало-ненецкого автономного округа

## Slide 29: Общий Вывод
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа обследовано 11 участков автомобильных дорог. При выборе участков автомобильных дорог и оборудования на них стационарных постов наблюдения с целью последующего мониторинга водно-теплового режима грунтов земляного полотна и осуществления комплекса полевых работ учитывали: наличие действующей сети гидрометеостанций; соответствие конструктивных решений по земляному полотну и дорожным одеждам требованиям нормативных документов; в характерных грунтовых, климатических и гидрологических условиях.
Величину объёма выборок, характеризующих количество отбираемых и испытываемых образцов грунта, определяли с использованием методов математической статистики и теории вероятностей с учётом показателей точности и доверительной вероятности. Весь парк испытательного оборудования, применяемый при полевых и лабораторных работах, имел свидетельства о поверке, выданные региональными центрами стандартизации и метрологии, что гарантировало обеспечение качества и достоверность результатов исследований.
Лабораторные исследования свойств грунтов выполнены на монолитах и пробах, отобранных при полевых работах с соблюдением правил ГОСТ 12071-2014. Всего было отобрано и испытано более 60 образцов грунта. Полевые и лабораторные исследования позволили установить состав и свойства грунтов рабочего слоя земляного полотна автомобильных дорог района исследований. Преобладающим видом грунтов, слагающих земляное полотно, обследованных титулов автомобильных дорог на территории ЯНАО являются пески (пылеватые, средней крупности и мелкие). Доля пылеватых песков составляет 72,7 % от общего количества проб, принятых к исследованиям. Лабораторные исследования состава и свойств грунтов земляного полотна по большей части выполнены с применением гостированных методов и приборов на базе Томского государственного архитектурно-строительного университета.
Комплекс экспериментальных работ, включающий в себя полевые и лабораторные исследования, позволил установить основные физико-механические характеристики (влажность верхней части рабочего слоя земляного полотна автомобильных дорог, их состав и свойства) типичных для территории Ямало-Ненецкого автономного округа песчаных грунтов, значения которых отражены в информационной базе, данных. Кроме того, экспериментально были получены значения модуля упругости грунтов.
Сформирована первая версия информационной базы данных, включающая в себя сведения о 27 признаках геокомплекса зонального и интразонального характера для территории ЯНАО. При формировании информационной базы данных применяли результаты полевых и лабораторных исследований, а также справочную литературу.

## Slide 30: Общий Вывод
Среднемесячная температура воздуха на территории исследования за период с 1 августа 2021 г. по 31 августа 2022 г., за исключением декабря 2021 года, находится выше нормы за два 30-летних периода. Наибольшие аномалии температуры воздуха зафиксированы на метеостанциях «Тарко-Сале» и «Тазовский». Для метеостанции «Салехард» зимний период 2021 – 2022 года характеризуется климатической нормой по показателю «температура воздуха». Наибольшему изменению климата подвержена восточная часть территории Ямало-Ненецкого автономного округа. При помощи модели MERRA 2 смоделирована средняя месячная температура воздуха на высоте 2 метров от поверхности. Полученные изотермические карты подчёркивают зональность распределения температуры воздуха территории исследования.
За период мониторинга на покрытии дорожных одежд стационарных постов, оборудованных на сети автомобильных дорог, новые повреждения и дефекты выявлены не были. Критические вертикальные перемещения створов дорожного покрытия не зафиксированы. Значения коэффициента уплотнения грунтов земляного полотна участков мониторинга находятся в пределах от 0,72 – 0,89. За период эксплуатации участков автомобильной дороги произошло разуплотнение грунтов в теле земляного полотна. К возможным причинам разуплотнения грунтов земляного полотна можно отнести водно-тепловые процессы в годовом цикле эксплуатации автомобильной дороги. Поэтому в следующем этапе исследования предусмотрено выполнение лабораторных работ по дальнейшему изучению свойств грунтов земляного полотна, пробы которых отобраны на оборудованных регистраторами участках стационарного наблюдения.
Анализ результатов измерений объёмной влажности и температуры показали наличие выбросов значений, которые были исключены при подборе уравнений, описывающих их изменение в теле земляного полотна. Подобраны регрессионные кривые с показателем P-value нижее 0,05, описывающие изменения объёмной влажности и температуры в годовом цикле водно-теплового режима. Амплитуда колебаний температуры, например, на первом участке мониторинга за 2021 – 2022 гг. на глубине 50 см составляет –15,2 °С, 100 см –10,9 °С, 150 см –7,0 °С. Изменение объёмной влажности в теле земляного полотна с достаточной точностью описывается модифицированной функцией Гаусса. Резкое изменение объёмной влажности в теле земляного полотна зафиксировано при переходе через температуру 0 °С. Очевидно, что фазовый переход воды оказывает влияние на электропроводимость грунтового массива и сказывается на фиксируемой величине объёмной влажности земляного полотна.

## Slide 31: Общий Вывод
Составлена методологическая схема исследования, направленная на обеспечение качества проектирования транспортных сооружений в условиях Арктики за счёт детального учёта природно-климатических условий района исследования. Дополнена вторая версия информационной базы данных, включающая в себя сведения о признаках геокомплекса, характерного для территории ЯНАО. Информационная база дополнена фильтрационными свойствами грунтов земляного полотна, а также значениями максимальной плотности образцов грунта, отбор которых произведён на участков стационарного мониторинга. Включены в информационную базу сведения, полученные со стационарных постов мониторинга по температуре и объёмной влажности за первый год мониторинга (2021 – 2022 гг.).
На основе метода покомпонентного районирования построена предварительная карта схема дорожно-климатического районирования территории ЯНАО, включающая одну дорожно-климатическую зону – I и три подзоны – 1, 2 и 3.

## Slide 32
Ефименко Сергей Владимирович – д-р. техн. наук, проректор по научной работе Томского государственного архитектурно-строительного университета Телефон: +7 (3822) 65-32-65 Адрес: 634003, г. Томск, пл. Соляная 2, ТГАСУ, 2 корпус E-mail: svefimenko@tsuab.ru